## Slide 1
分子・物質合成プラットフォーム （東北大学）
Molecule & Material Synthesis/Tohoku University
平成25年度 トピックス
分子・物質合成プラットフォームにおける利用成果
リチウムイオン内包フラーレン修飾体の13C NMR測定
（課題番号：S-13-TU-0010）
東京大学大学院理学系研究科
岡田 洋史,松尾 豊
【目 的】
最先端のナノカーボン材料であるリチウムイオン内包フラーレン（[Li+@C60]）について，その修飾体としてシクロペンタジエン付加体を合成した．得られた一付加体のキャラクタリゼーションの一環として，13C NMR測定を行う．1Hまたは7Li NMRによる構造解析では不十分であり，フラーレン炭素骨格の対称性などを確認する上でも13C NMRの情報は非常に重要である．しかしこの材料は希少であり，その修飾体も得られる量は少なく，これまで単離したリチウムイオン内包フラーレン修飾体について13C NMRスペクトルの報告例はない．そのため，少量でも高感度な測定を可能とする800 MHz NMR装置での測定を検討することとした．
【成 果】
[Li+@C60]塩とシクロペタジエン（CpH）とを反応させ，さらに電解質添加HPLCを用いて精製することにより，一付加体（[Li+@C60(CpH)]PF6–）のみを得た（スキーム1）．得られた一付加体については，1Hおよび7Li NMR，HR-MS，X線結晶構造解析（図1），UV-vis吸収スペクトル，サイクリックボルタンメトリーでキャラクタリゼーションを行った．さらに本課題での検討として，13C NMR測定を行った．CpH付加体は室温で徐々に解離するため測定温度は0℃とし，およそ2 mgのサンプルを用い，積算1万回（約15時間）の測定で十分にS/N比の高いスペクトルを得た（図2）．得られたスペクトルから，この付加体がCs対称性を持つことが確認できた．本研究成果は，米国化学会Organic Letter誌において発表された（Org. Lett. 2013, 15, 4466–4469.）.
【別紙１】
スキーム1．リチウムイオン内包フラーレンとシクロペンタジエン（CpH）との反応
図1．[Li+@C60]TFPB–（TFPB = テトラキス(3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル)ボレート）のイオン対の構造．TFPB塩はイオン交換により合成．
図2. Li+@C60(CpH)]PF6–の13C NMRスペクトル（201 MHz, CD2Cl2, sp2炭素領域）．多数のピークが高感度，高分解能で観測された．